LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                           Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul         E-mail:  linoteks@superonline.com

LİNOSİZE B500

Kullanım alanı:

Linosize B500 vinil ve sentetik polymerler içeren ve çok çeşitli ipliklerin

haşıllanmasında kullanılan bir haşıl maddesidir.Özellike ince ve zor pamuk ipliği konstrüksiyonlarında, polyester - pamuk Karışımlarında, keten ve karışımlarında,  100% polyester ipliğinde, viskon ve benzeri ipliklerde yüksek dokuma randımanına ulaşır. Denim kumaşları apre işlemine uygun olmadığı için denim ipliklerinin haşıllanmasında kullanılmaz.Linosize B500  kendi içinde nişasta içermez, ancak Linosize B500  modifiye nişastalar ile beraber kullanılabileceği gibi, tek başına da haşıl maddesi olarak kullanılır. Yüksek performans elde etmek için ve kolay tipler için reçete maliyetini azaltmak için bu ürünümüzün piyasadaki çoğu modifiye nişastalar ile karıştırılması mümkündür. Ancak ürünümüzü sentetik ve akrilik haşıllar ile bağdaşma testi yapmadan karıştırılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri:

Linosize B500  tekbaşına kullanıldığında ipliğin üzerinde güçlü ve elastik bir

film tabakası oluşturur. Linosize B500 yüksek neme karşı direnç gösterir ve

haşıl filminin yüksek nemde ve yüksek ısıda yumuşamasını engeller. Düşük nemde ise haşıl filmi elastik bir karakter alır ve daha az kopar.Linosize B500  ipliğe yüksek bağlanma özelliği sayesinde ipliğin mukavemetini arttırır ve tozumayı önler. Bu nedenle klimasız dokuma salonları için  özellikle tavsiye edilir.

Pişirilmesi:

Gerekli su miktarınını  kazana alıp karışıtırıcıyı çalıştırın.

Linosize B500 ’i karıştırıcının yaratığı girdaba serperek yavaş yavaş ilave edin.

25 kg’luk torba, 2 tam dakikada ilave edilmesi gerekir. Gerekli yumuşatıcıyı ilave ederek  15 dakika soğukta karıştırdıktan sonra karıştırarak pişirin. Her ne kadar Linosize B500 soğuk suda çözülsede çözülmeyi hızlandırmak için 85-95 C’da 30 dakika karıştırmak gerekir.Pişirme bittikden sonra en az on dakika dinlendirilir.Bazen pişirme kazanına serperek ilave edilen Linosize B500’den az da olsa bir  miktar haşıl tahliye borusunun ağzından içeri girip orada birikerek karışmamakta ve ilerki aşamalarda sorun çıkartmaktadır. Bunu önlemek için Linosize B500 ’i ilave etmeden çok hafif bir buhar alttan açılarak Linosize B500 ’İn haşıl tahliye borusunun içinde birikmesi engellenir ve bu buhar  soğuk karıştırma süresincede verilmeye devam edilir.Modifiye nişasta ile beraber pişirildiğinde ise 95 – 100 C de kaynatılmasında bir mahsur yoktur. İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli reçeteyi Linoteks teknik servisi sunacaktır

LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                        Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul      E-mail:  linoteks@superonline.com

Haşıllama:

Silindir baskısı sıfır hızda 7 KN’a cıkarılır.

Haşıllama esnasında uzun duruşlar olursa baskı silindiri üstündeki iplikler sıcak su ile çok kısa yıkanarak çalışmaya devam edilir. Tekne sıklığı 85 C0 civarında olmalıdır. Kurutma silindirlerin sıcaklığı 120 Co geçmemesi gerekir.

Linosize B500  yüksek yapıştırma güçünden dolayı haşıl makinesinde daha yüksek baskı ve daha yüksek hızda çalışabilir. Böylece yüksek baskıda ipliğe daha az haşıl maddesi yükleneceğinden metre başına haşıl sarfiyatı azalır.

Ayrıca haşıl makinesi hızlandığı için daha fazla üretim çıkar. Yüksek yapıştırma gücünden dolayı Linosize B500  ile yapılan haşıllamada hem haşılda hem de dokumada tozuma büyük ölçüde engellenir.

Linosize B500 ’nin haşıl filmi yüksek nem ve sıcaklıkta yumuşamaz ve yapışmaz.

Haşıl sökme:

Linosize B500  tekbaşına kullanıldığında enzimatik sökme gerektirmez.

Linosize B500 elyaf üzerinden 80 – 95 C sıcak su ile yıkandığında düşük alkali

ortamda rahatlıkla uzaklaştırılır. Haşıl sökmesi yapılırken 7-8,5 pH arası yıkamanızı ve kesinlikle 8,5 pH’dan yukarı çıkmamanızı önemle belirtiriz.

Raf Ömrü:

Ürünün raf ömrü nemden uzak tutulduğunda en az 12 aydır.

Paketleme:

Linosize B500 25 kg’lık polyproplen torbalarda ve 1tonluk şrinkli paletlerde sevk edilir.