LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

LİNOSİZE DX

Kullanım alanı:

Linosize DX  vinil ve sentetik polymerler içeren ve çok çeşitli ipliklerin

haşıllanmasında kullanılan bir haşıl maddesidir.

Özellike ince ve zor pamuk ipliği konstrüksiyonlarında, polyester - pamuk

Karışımlarında,  100% polyester ipliğinde, viskon ve benzeri ipliklerde yüksek

dokuma randımanına ulaşır. Denim kumaşları apre işlemine uygun olmadığı için

denim ipliklerinin haşıllanmasında kullanılmaz.

Linosize DX  kendi içinde nişasta içermez, ancak Linosize DX modifiye

nişastalar ile beraber kullanılabileceği gibi, tek başına da haşıl maddesi olarak

kullanılır.

Özellikleri:

Linosize DX tekbaşına kullanıldığında ipliğin üzerinde güçlü ve elastik bir

film tabakası oluşturur. Linosize DX yüksek neme karşı direnç gösterir ve

haşıl filminin yüksek nemde ve yüksek ısıda yumuşamasını engeller.

Düşük nemde ise haşıl filmi elastik bir karakter alır ve daha az kopar.

Linosize DX ipliğe yüksek bağlanma özelliği sayesinde ipliğin mukavemetini

arttırır ve tozumayı önler. Bu nedenle klimasız dokuma salonları için  özellikle tavsiye edilir.

Pişirilmesi:

Gerekli su miktarınını  kazana alıp karışıtırıcıyı çalıştırın.

Linosize DX’yi karıştırıcının yaratığı girdaba serperek yavaş yavaş ilave edin. 25 kg’luk torba, 2 tam dakikada ilave edilmesi gerekir. Gerekli yumuşatıcıyı ilave ederek  15 dakika karıştırdıktan sonra karıştırarak pişirin. Her ne kadar Linosize DX soğuk

suda çözülsede çözülmeyi hızlandırmak için 85-95 C’da 30 dakika karıştırmak gerekir.

Pişirme bittikden sonra en az on dakika dinlendirilir.

Bazen pişirme kazanına serperek ilave edilen Linosize DX’dan az da olsa bir  miktar haşıl tahliye borusunun ağzından içeri girip orada birikerek karışmamakta ve ilerki aşamalarda sorun çıkartmaktadır. Bunu önlemek için Linosize DX’i ilave etmeden çok hafif bir buhar açılarak Linosize DX’in haşıl tahliye borusunun içinde birikmesi engellenir.

Modifiye nişasta ile beraber pişirildiğinde ise 95 – 100 C de kaynatılmasında

bir mahsur yoktur.

İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli reçeteyi Linoteks teknik servisi sunacaktır

1-2

LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

2-2

Haşıllama:

Silindir baskısı sıfır hızda 7 KN’a cıkarılır.

Haşıllama esnasında uzun duruşlar olursa baskı silindiri üstündeki iplikler sıcak su ile çok kısa yıkanarak çalışmaya devam edilir. Tekne sıklığı 85 C civarında olmalıdır. Kurutma silindirlerin sıcaklığı 120Co geçmemesi gerekir.

Linosize DX yüksek yapıştırma güçünden dolayı haşıl makinesinde daha yüksek baskı ve daha yüksek hızda çalışabilir. Böylece yüksek baskıda ipliğe daha az haşıl maddesi yükleneceğinden metre başına haşıl sarfiyatı azalır.

Ayrıca haşıl makinesi hızlandığı için daha fazla üretim çıkar. Yüksek yapıştırma gücünden dolayı Linosiz DX ile yapılan haşıllamada hem haşılda hem de dokumada tozuma büyük ölçüde engellenir.

Linosize DX’in haşıl filmi yüksek nem ve sıcaklıkta yumuşamaz ve yapışmaz.

Haşıl sökme:

Linosize DX tekbaşına kullanıldığında enzimatik sökme gerektirmez.

Linosize DX elyaf üzerinden 85 – 95 C sıcak su ile yıkandığında düşük alkali

ortamda rahatlıkla uzaklaştırılır. Haşıl sökmesi yapılırken 7-8,5 pH arası yıkamanızı ve kesinlikle 8,5 pH’dan yukarı çıkmamanızı önemle belirtiriz.

Haşıl geri kazanma:

Linosize DX’i doğru tekniği kullanarak geri kazanmak mümkündür. Ancak

Ultratitrasyon methodu ile geri kazanım yapılmak isteniyorsa önceden haşıl

filminin üzerindeki etkisi ölçülmelidir.

Linosize DX’i hem pad sqeeze methodu ile hem de ultrafiltrasyon methodu ile

başarılı bir şekilde geri kazanılır. Ancak pad sqeez methodunda haşıl sökmede

mümkün olduğunca az su kullanmaya dikkat etmek gerekir.

Yüksek dokuma randımanı ve neme son derece iyi dayanıklı olduğu için

Linosize DX’i tek başına haşılda kullanabilirsiniz. Bu da ultrafiltrasyon prosesini basitleştirir.

Linosize DX’in haşıl filmi geri kazanım sırasında biriken tuzlar nedeni ile bozulmaz.

Bu konuda bilmek istediğiniz ilave bilgileri ve İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli haşıl reçetesini Linoteks teknik servisi sunacaktır.

Raf Ömrü:

Ürünün raf ömrü nemden uzak tutulduğunda en az 12 aydır.

Paketleme:

Linosize DX 25 kg’lık polyproplen torbalarda ve 1tonluk şrinkli paletlerde sevk edilir.