LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

LİNOSİZE H 30

Kullanım alanı:

Linosize H 30  vinil ve sentetik polymerler içeren ve havlu üretiminde hav ve zemin

İpliklerinin haşıllanmasında kullanılan bir haşıl maddesidir.

Özellikle  zor bordür konstrüksiyonlarında, polyester – pamuk hav ve zemin ipliklerinde,

100% polyester hav ve zemin ipliklerinde, viskon ve benzeri hav ve zemin ipliklerinde yüksek dokuma randımanına ulaşır. Denim kumaşları apre işlemine uygun olmadığı için

denim ipliklerinin haşıllanmasında kullanılmaz.

Linosize H 30 kendi içinde nişasta içermez, tek başına haşıl maddesi olarak

kullanılır.

Özellikleri:

Linosize H 30 tekbaşına kullanıldığında ipliğin üzerinde güçlü ve elastik bir

film tabakası oluşturur. Linosize H 30 yüksek neme karşı direnç gösterir ve

haşıl filminin yüksek nemde ve yüksek ısıda yumuşamasını engeller.

Düşük nemde ise haşıl filmi elastik bir karakter alır ve daha az kopar.

Linosize H 30  ipliğe yüksek bağlanma özelliği sayesinde ipliğin mukavemetini

arttırır ve tozumayı önler.

Özellikle havlu üretiminde gayet elastik ve mukavemetli hav ipliği sağlayacağı için

hav ipliklerinin zemin iplikleri üzerinden rahatça kayarak istenilen yerde ve formda

havlar oluşturmasına öncülük ederler.Bu durum dokuma sırasında ve sonrasında hav

çekiği ve kellik gibi hataların önüne geçerek kaliteli bir üretimin yanında boyahane

işlemleri sonrasında da havların aynı yöne yatmasıyla düzgün görünüm ve yumuşak

tuşeli havlu ve bornozluk kumaşların eldesinde önemli rol oynamaktadır.Ayrıca tama-

men iplik üzerinden uzaklaştığı için yumuşak tuşe elde etmek kolaylaşmaktadır.

Pişirilmesi:

Gerekli su miktarınını  kazana alıp karışıtırıcıyı çalıştırın.

Linosize H 30’u karıştırıcının yaratığı girdaba serperek yavaş yavaş ilave edin. 25 kg’luk torba, 2 tam dakikada ilave edilmesi gerekir. Gerekli yumuşatıcıyı ilave ederek  15 dakika soğukta karıştırdıktan sonra karıştırarak pişirin. Her ne kadar Linosize H 30 soğuk

suda çözülsede çözülmeyi hızlandırmak için 85-95 C’da 30 dakika karıştırmak gerekir.

Pişirme bittikden sonra en az 10 dakika dinlendirilir.

Bazen pişirme kazanına serperek ilave edilen Linosize H 30’dan az da olsa bir  miktar haşıl tahliye borusunun ağzından içeri girip orada birikerek karışmamakta ve ilerki

1-2

LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

aşamalarda sorun çıkartmaktadır. Bunu önlemek için Linosize H 30’u ilave etmeden çok hafif bir buhar açılarak Linosize H 30’un haşıl tahliye borusunun içinde birikmesi engellenir.

İpliğinizin cinsine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli reçeteyi Linoteks teknik servisi sunacaktır.

Haşıllama:

Silindir baskısı sıfır hızda 5 KN’a çıkarılır.

Haşıllama esnasında uzun duruşlar olursa baskı silindiri üstündeki iplikler sıcak su ile  yıkanarak çalışmaya devam edilir. Tekne sıklığı 85 C civarında olmalıdır. Kurutma silindirlerin sıcaklığı 120°C geçmemesi gerekir.

Linosize H 30 yüksek yapıştırma gücünden dolayı haşıl makinesinde daha yüksek baskı ve daha yüksek hızda çalışabilir.Böylece yüksek baskıda ipliğe daha az haşıl maddesi yükleneceğinden metre başına haşıl sarfiyatı azalır.

Ayrıca haşıl makinesi hızlandığı için daha fazla üretim çıkar.Yüksek yapıştırma gücünden dolayı Linosize H 30 ile yapılan haşıllamada hem haşılda hem de dokumada tozuma büyük ölçüde engellenir.

Linosize H 30’un haşıl filmi yüksek nem ve sıcaklıkta yumuşamaz ve yapışmaz.

Haşıl sökme:

Linosize H 30 tekbaşına kullanıldığında enzimatik sökme gerektirmez.

Linosize H 30 elyaf üzerinden 80 – 95 C sıcak su ile yıkandığında düşük alkali

ortamda rahatlıkla uzaklaştırılır. Haşıl sökmesi yapılırken 7-8,5 pH arası yıkamanızı ve kesinlikle 8,5 pH’dan yukarı çıkmamanızı önemle belirtiriz.

Raf Ömrü:

Ürünün raf ömrü nemden uzak tutulduğunda en az 12 aydır.

Paketleme:

Linosize H 30 25 kg’lık polyproplen torbalarda ve 1tonluk şrinkli paletlerde sevk edilir.