LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                          Tel.: +90-212-346 16 84  pbx / Fax:.: +90-212-346 16 87

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  34398  Maslak / İstanbul        E-mail:  linoteks@superonline.com

www.linoteks.com

LİNOWAX A 80

Lifler ve iplikler için kaydırıcı

Kimyasal Yapısı		: Seçilmiş renksiz mineral yağlar, antistatik ve antikorrosif 			emülgatörler karışımıdır.

Özellikleri

Fiziksel Görünüm		: Sarı renkl, şeffaf, sıvı

İyonik Yapısı		: Noniyonik

Katı madde		: % min 99

Yoğunluk			: min 0,83 gr

PH	(%10)		:  6,50 – 8,00 arası

Çözünebilirlik		: Kolaylıkla suda emülsiye olur. Sudaki emülsiyon herhangi bir 			reaksiyon göstermez. Sert sulara, asit ve alkalilere dayanır. 			Anionik, kationik ve noniyonik tekstil yardımcılarıyla uyum 			içinde çalışır.

Uygulama Sıcaklığı		: Genelde soğuk uygulanır.

Uygulama			: Ürünümüzün sararma ve reçilenme  özelliği yoktur, aynı 				zamanda antikorozif özelliktedir. Su ile stabil emülsiyon yapar. 			Kolaylıkla su ile yıkanır.  İyi kayma  ve iyi adezyon 				özelliğinden dolayı yüksek  iplik 	uyumluluğu ve yüksek 				üretim sağlar.

Özellikleri			: Herhangi bir katkı maddesi gerektirmeden doğrudan doğruya 			seri ve konik çözgüde vakslama aparatına aplike edilir.

Özellikle pamuk havlu için, hav yüzeyinde kullanılır.

Çözgü ipliklerinin birbirine yapışmasını minimalize eder.

Suda tamamen çözünebildiği için normal yıkama ile yüzeyden 			uzaklaştırılabilir.

Yüksek antistatik özelliğe sahiptir.

LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                          Tel.: +90-212-346 16 84  pbx / Fax:.: +90-212-346 16 87

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  34398  Maslak / İstanbul        E-mail:  linoteks@superonline.com

www.linoteks.com

Uygulama    		: Linowax A 80 özellikle çift kat ve daha çok katlı ipliklerin 			haşıllama  yapılmadan dokunabilmesini sağlamak için seri ve 			konik çözgülerde vakslama aparatından aplike edilerek 				uygulanır.Viskon,pol-vis,pol-pam gibi harmandan karışık 				ipliklerde statik elektriklenmeyi minimize ederek keçeleşmeyi 			önler.Dokuma tezgahında ön ve arka ağızlığın temiz açılmasını 			sağlayarak atkı takılmalarını önler ve yüksek randımanlara 			ulaşmada etkili olur. Bu şekilde uygulama ile daha rasyonel ve 			uygun maliyetler elde edilir.

Linowax A 80 ile havlu kumaşların hav kısmının çözgüsünde 			yumuşak bir tutum elde edilir.Genelde bu uygulamada Linowax 			A 80 yarı yarıya su ile karıştırıldıktan sonra uygulanır.Kadife 			üretiminde kadife  makinasında sağlıklı bir hav kesimi 				gerçekleşir ve kesilmeyen havlara rastlanmaz.Tozuma 				yapmadan ve çözgü ipliklerin birbirine yapışmadan çalışmasını 			sağlar. Ayrıca iplikteki 	tüylenmeyide minimalize etmesi 				açısından tavsiye olunur.Tüylülüğün azlığı hav ipliklerinin 			zeminler üzerinden daha rahat kaymasını ve tam ve eşit boyda 			havlar oluşmasını dolayısıyla havlunun iyi bir yüzey 				düzgünlüğüne ve yumuşak tutuma kavuşmasını sağlar.

Linowax A 80 çözgünün levente aktarılması anında vakslama 			aparatı yardımıyla çözgü üzerine verilir.

- Konik çözgüde:

Genelde vakslama konik çözgü ile çözgü leventi arasında yapılır.Çözgü iplikleri vakslama silindiri üzerinden geçirilir. Vakslama silindirinin hızı sınırsız olarak ayarlanabilir. Bu metod pratikte en çok kullanılan metoddur.

- Aktarımda:

Linowax A 80 ile yapılan haşıllama aktarmada da konik 			çözgüde yapılanın aynısıdır. Ancak burada vakslama silindirinin 			çözgü ipliklerinin yönünde hareket etmesine dikkat edilmelidir.

Stoklama			: Uygun koşullarda, donmadan korunmak koşulu ile 12 aydır.

Ambalaj                                          : 900 KG’lik IBC konteynerde