LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		  	  Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		   	  E-mail:  linoteks@superonline.com

L İ N O V A K S   K  –  400

( Haşıl yumuşatıcı ve ıslatma maddesi)

Terkibi:				Linovaks K – 400 bir bitkisel yağ emülsiyonudur.

Özellikleri:				görünüş:	 Beyaz renkli, flake

ion durumu: Noniyonik

çözünürlük: Sıcak suda her oranda emülsiyon vererek

kolaylıkla çözünür.

Garnopal K – 400 kuvvetli bir ıslatıcı ve antistatik madde ile kombine edildiği için çok iyi bir ıslatıcı özelliğe sahiptir.

Kullanıldığı yerler:		Linovaks K – 400 bütün haşıl flotlarında ağır ve hafif

tip ipliklerin haşıllanmasında yumuşatma ve ıslatma

maddesi olarak kullanılır. Haşıl filmine elastikiyet

kazandırır, ıslatıcı özelliği dolayısiyle mukavemet artışı sağlar ve tozumayı önler. Bu özellikleri ile dokumada çözgü kopuşunun azalmasına ve randımanın yükselmesine yardımcı olur.

Kullanılış şekli:			Haşıl flotuna konan kuru haşıl maddesi miktarının %

0,3-0,5’si kadar Linovaks K – 400 ilave edilerek pişirilir.