LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ  SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

POLYSİZE

Kullanım alanı:

Polysize  vinil ve sentetik polymerler içeren ve çok çeşitli ipliklerin

haşıllanmasında kullanılan bir haşıl maddesidir.

Özellike ince ve zor pamuk ipliği konstrüksiyonlarında, polyester - pamuk

Karışımlarında,  100% polyester ipliğinde, viskon ve benzeri ipliklerde yüksek

dokuma randımanına ulaşır. Denim kumaşları apre işlemine uygun olmadığı için

denim ipliklerinin haşıllanmasında kullanılmaz.

Polysize  kendi içinde nişasta içermez, ancak Polysize modifiye

nişastalar ile beraber kullanılabileceği gibi, tek başına da haşıl maddesi olarak

kullanılır.

Özellikleri:

Polysize tekbaşına kullanıldığında ipliğin üzerinde güçlü ve elastik bir

film tabakası oluşturur. Polysize yüksek neme karşı direnç gösterir ve

haşıl filminin yüksek nemde ve yüksek ısıda yumuşamasını engeller.

Düşük nemde ise haşıl filmi elastik bir karakter alır ve daha az kopar.

Polysize ipliğe yüksek bağlanma özelliği sayesinde ipliğin mukavemetini

arttırır ve tozumayı önler. Bu nedenle klimasız dokuma salonları için  özellikle tavsiye edilir.

Pişirilmesi:

Gerekli su miktarınını  kazana alıp karışıtırıcıyı çalıştırın.

Polysize’i karıştırıcının yaratığı girdaba  serperek yavaş yavaş ilave edin. 25 kg’luk torba, 2 tam dakikada ilave edilmesi gerekir. Gerekli yumuşatıcıyı ilave ederek  15 dakika karıştırdıktan sonra karıştırarak pişirin. Her ne kadar Polysize soğuk suda çözülsede çözülmeyi hızlandırmak için 80-90 C’da 30 dakika karıştırmak gerekir.

Pişirme bittikden sonra en az on dakika dinlendirilir.

Bazen pişirme kazanına serperek ilave edilen Polysize’den az da olsa bir  miktar haşıl tahliye borusunun ağzından içeri girip orada birikerek karışmamakta ve ilerki aşamalarda sorun çıkartmaktadır. Bunu önlemek için Polysize’i ilave etmeden çok hafif bir buhar açılarak Polysize’nin haşıl tahliye borusunun içinde birikmesi engellenir.

Modifiye nişasta ile beraber pişirildiğinde ise 95 – 100 C de kaynatılmasında

bir mahsur yoktur.

İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli reçeteyi Linoteks teknik servisi sunacaktır

1-2

LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ  SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       		    Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul     		     E-mail:  linoteks@superonline.com

2-2

Haşıllama:

Silindir baskısı sıfır hızda 7 KN’a cıkarılır.

Haşıllama esnasında uzun duruşlar olursa baskı silindiri üstündeki iplikler sıcak su ile çok kısa yıkanarak çalışmaya devam edilir. Tekne sıklığı 85 C civarında olmalıdır. Kurutma silindirlerin sıcaklığı 120 Co geçmemesi gerekir.

Polysize  yüksek yapıştırma güçünden dolayı haşıl makinesinde daha yüksek baskı ve daha yüksek hızda çalışabilir. Böylece yüksek baskıda ipliğe daha az haşıl maddesi yükleneceğinden metre başına haşıl sarfiyatı azalır.

Ayrıca haşıl makinesi hızlandığı için daha fazla üretim çıkar. Yüksek yapıştırma gücünden dolayı Polysize ile yapılan haşıllamada hem haşılda hem de dokumada tozuma büyük ölçüde engellenir.

Polysize ‘in haşıl filmi yüksek nem ve sıcaklıkta yumuşamaz ve yapışmaz.

Haşıl sökme:

Polysize tekbaşına kullanıldığında enzimatik sökme gerektirmez.

Polysize elyaf üzerinden 80 – 95 C sıcak su ile yıkandığında düşük alkali

ortamda rahatlıkla uzaklaştırılır. Haşıl sökmesi yapılırken 7-8,5 pH arası yıkamanızı ve kesinlikle 8,5 pH’dan yukarı çıkmamanızı önemle belirtiriz.

Haşıl geri kazanma:

Polysize’ doğru tekniği kullanarak geri kazanmak mümkündür. Ancak

Ultratitrasyon methodu ile geri kazanım yapılmak isteniyorsa önceden haşıl

filminin üzerindeki etkisi ölçülmelidir.

Polysize’i hem pad sqeeze methodu ile hem de ultrafiltrasyon methodu ile

başarılı bir şekilde geri kazanılır. Ancak pad sqeez methodunda haşıl sökmede

mümkün olduğunca az su kullanmaya dikkat etmek gerekir.

Yüksek dokuma randımanı ve neme son derece iyi dayanıklı olduğu için

Polysize’i tek başına haşılda kullanabilirsiniz. Bu da ultrafiltrasyon prosesini basitleştirir.

Polysize’in haşıl filmi geri kazanım sırasında biriken tuzlar nedeni ile bozulmaz.

Bu konuda bilmek istediğiniz ilave bilgileri ve İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli haşıl reçetesini Linoteks teknik servisi sunacaktır.

Raf Ömrü:

Ürünün raf ömrü nemden uzak tutulduğunda en az 12 aydır.

Paketleme:

Polysize 25 kg’lık polyproplen torbalarda ve 1tonluk şrinkli paletlerde sevk edilir.