LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                         Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul       E-mail:  linoteks@superonline.com

COTTONAL AV 95

Kullanım alanı:

Cottonal AV 95 doğal  ve sentetik polymerler içeren ve çok çeşitli ipliklerin

haşıllanmasında kullanılan bir haşıl maddesidir.

Özellike ince ve zor pamuk ipliği konstrüksiyonlarında,özellikle havlu ipliğinde ,polyester - pamuk  ve polyester viskon  karışımlarında  yüksek  dokuma randımanına ulaşır.

Özellikleri:

CottonalAV 95 tekbaşına kullanıldığında ipliğin üzerinde güçlü ve elastik bir

film tabakası oluşturur. Cottonal AV 95  yüksek neme karşı direnç gösterir ve

haşıl filminin yüksek nemde ve yüksek ısıda yumuşamasını engeller.

Düşük nemde ise haşıl filmi elastik bir karakter alır ve daha az kopar.

Cottonal AV 95 ipliğe yüksek bağlanma özelliği sayesinde ipliğin mukavemetini

arttırır ve tozumayı önler. Bu nedenle klimasız dokuma salonları için  özellikle tavsiye edilir.

Pişirilmesi:

Gerekli su miktarını  kazana alıp karışıtırıcıyı çalıştırın.

Cottonal  AV 95 ’yi karıştırıcının yarattığı girdaba serperek yavaş yavaş ilave edin.

Gerekli yumuşatıcıyı ilave ederek  90-95 C’da 35 dakika karıştırarak pişirilir.

Pişirme bittikden sonra en az 5 dakika dinlendirilir.

İpliğinizin inceliğine, dokuma konstrüksiyonuna ve makina parkınıza göre gerekli reçeteyi Linoteks teknik servisi sunacaktır

LİNOTEKS  NİŞASTA TÜREVLERİ   SAN. ve TİC. A.Ş.

Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi No.:232                       	Tel.: +90-212-286 24 00 pbx / Fax:.: +90-212-286 24 03

Atatürk Oto Sanayi Sitesi  80670 Maslak / İstanbul         E-mail:  linoteks@superonline.com

Haşıllama:

Tekne sıklığı 85 C0 civarında olmalıdır. Kurutma silindirlerinin sıcaklığı 120 Co geçmemesi gerekir.

Cottonal AV 95 yüksek yapıştırma güçünden dolayı haşıl makinesinde daha yüksek baskı ve daha yüksek hızda çalışabilir. Böylece yüksek baskıda ipliğe daha az haşıl maddesi yükleneceğinden metre başına haşıl sarfiyatı azalır.

Ayrıca haşıl makinesi hızlandığı için daha fazla günlük  üretim çıkar. Yüksek yapıştırma gücünden dolayı Cottonal AV 95  ile yapılan haşıllamada hem haşılda hem de dokumada tozuma büyük ölçüde engellenir.

Cottonal  AV 95’nin haşıl filmi yüksek nem ve sıcaklıkta yumuşamaz ve yapışmaz.

Haşıl sökme:

Cottonal AV 95 tekbaşına kullanıldığında enzimatik sökme gerektirmez.

Cottonal AV 95 elyaf üzerinden 80 – 95 C sıcak su ile yıkandığında kumaştan  rahatlıkla uzaklaştırılır.

Raf Ömrü:

Ürünün raf ömrü nemden uzak tutulduğunda en az 6 aydır.

Paketleme:

Cottonal  AV 95 25 kg’lık polyproplen torbalarda ve 1tonluk şrinkli paletlerde sevk edilir.